2019年度广东省电线电缆产品质量

监督抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1．抽查检验的产品品种：聚氯乙烯电线电缆、固定布线用电缆电线、橡套电缆、电力电缆(具体型号规格见附件)。

2．本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产和流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一型号的电线电缆产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据

1.GB/T 28863-2012《产品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》

2.GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》

3.GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》

4.《工商总局关于加强和规范网络交易产品质量监督抽查的意见》（工商消字〔2015〕189号）

5.原国家工商行政管理总局《流通领域产品质量监督管理办法》（国家工商行政管理总局令第85号）

6.原国家质量监督检验检疫总局《产品质量监督抽查管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第133号)

7.广东省市场监督管理局《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）

（二）抽样方案。电线电缆产品属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。

1.在生产企业抽样，随机抽取2组样品，全部带回检验机构。

2.在线下销售者抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验，第2组封存在线下销售者处作备样。

3.在线上销售者抽样，随机抽取2组样品，均购买。其中，第1组检验，第2组封存在检验机构处作备样(未检验过的备样由承检机构负责退回销售者；复检的备样，由承检机构通知复检申请人在复检前先行退回购买费用)。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求按照《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）要求及合同要求执行

四、检验依据

1.本类产品的强制性国家标准、行业标准：

GA 306.1-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2-2007 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

2．产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

GB/T 12706.1-2008 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆第1部分：一般规定

GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分 一般要求

GB/T 5013.2-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法

GB/T 5013.3-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆

GB/T 5013.5-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆

GB/T 5013.6-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆

GB/T 5013.7-2008  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T 5013.8-2013  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6-2006 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

JB/T 8734.6-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆

JB/T 8735.1-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8735.2-2016额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：橡套软电缆

JB/T 8735.3-2016  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线

3.涉及本类产品质量判定的有关规定：

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域产品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章、《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、拟检验的主要项目及不合格类别的划分

1. 产品内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 导体直流电阻 | GB/T12706.1-2008； GB/T 9330.1-2008；GB/T 9330.2-2008；GB/T 9330.3-2008；GB/T 12527-2008；GB/T 14049-2008 GB/T5013.1-2008； GB/T5013.2-2008； GB/T5013.3-2008； GB/T5013.4-2008； GB/T5013.5-2008； GB/T5013.6-2008； GB/T5013.7-2008； GB/T5013.8-2013； GB/T5023.1-2008； GB/T5023.2-2008； GB/T5023.3-2008； GB/T5023.4-2008； GB/T5023.5-2008； GB/T5023.6-2006； GB/T5023.7-2008； GB/T19666-2005； JB/T8734.1-2016； JB/T8734.2-2016； JB/T8734.3-2016；J JB/T8734.4-2016； JB/T8734.5-2016； JB/T8734.6-2016； JB/T8735.1-2016； JB/T8735.2-2016； JB/T8735.3-2016； GA 306.1-2007； GA 306.2-2007 相关的法律法规、部门规章和规范 经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 | GB/T 3956-2008；GB/T 3048.4-2007；GB/T 5013.2-2008；GB/T 5023.2-2008；GB/T 12706.1-2008 |  | ● | ● |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 3048.8-2007；GB/T 5013.2-2008；GB/T 5023.2-2008 |  | ● | ● |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 3048.8-2007；GB/T 5013.2-2008；GB/T 5023.2-2008 |  | ● | ● |  |
| 4 | 绝缘电阻 |  | GB/T 3048.5-2007；GB/T 5023.2-2008 |  | ● |  | ● |
| 5 | 导体最高温度下绝缘电阻常数 |  | GB/T12706.1-2008 |  | ● |  | ● |
| 6 | 弯曲试验及随后的局部放电试验 |  | GB/T3048.13-2007；GB/T12706.2-2008； |  | ● | ● |  |
| 7 | 4h电压试验 |  | GB/T12706.1-2008；GB/T12706.2-2008； GB/T3048.13-2007 |  | ● | ● |  |
| 8 | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T 5023.2-2008；GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |
| 9 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T 5023.2-2008；GB/T 2951.11-2008 |  | ● | ● |  |
| 10 | 护套平均厚度 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T 5023.2-2008；GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |
| 11 | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T 5023.2-2008；GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |
| 12 | 铠装金属丝/带尺寸（直径、厚度、包带间隙/钢带厚度） |  | GB/T 2951.11-2008； GB/T 9330.2-2008； GB/T12706.1-2008 |  | ● |  | ● |
| 13 | 铜带屏蔽材料及厚度 铜丝编织屏蔽编织密度 |  | GB/T 2951.11-2008； GB/T12706.1-2008； GB/T 9330.2-2008 |  | ● |  | ● |
| 14 | 外径 |  | GB/T 2951.11-2008；GB/T 12527-2008； |  | ● |  | ● |
| 15 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |
| 16 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |
| 17 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |
| 18 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |
| 19 | 绝缘老化后抗张强度变化率 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T 2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |
| 20 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |
| 21 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |
| 22 | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |
| 23 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T2951.12-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |
| 24 | 护套老化后断裂伸长率 |  | GB/T2951.12-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |
| 25 | 护套老化后抗张强度变化率 |  | GB/T2951.12-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |
| 26 | 护套老化后断裂伸长率变化率 |  | GB/T2951.12-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |
| 27 | 绝缘失重试验 |  | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |  | ● |
| 28 | 护套失重试验 |  | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |  | ● |
| 29 | 绝缘热冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |  | ● |
| 30 | 护套热冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |  | ● |
| 31 | 绝缘热延伸试验 |  | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |  | ● |
| 32 | 护套热延伸试验 |  | GB/T 2951.21-2008 |  | ● |  | ● |
| 33 | 绝缘热收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |  | ● |
| 34 | 护套收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |  | ● |  | ● |
| 35 | 护套抗开裂 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |  | ● |
| 36 | 绝缘粘附力（滑脱）试验） |  | GB/T 14049-2008 |  | ● |  | ● |
| 37 | 不延燃试验 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T18380.12-2008 |  | ● | ● |  |
| 38 | 标志内容检查 |  | GB/T 5013.1-2008；GB/T 5023.1-2008；GB/T 12706.1-2008； |  | ● |  | ● |
|  |  | a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表1所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2. 检测结果判定

2.1计量型质量特性

本次抽查产品各检验项目中有32个计量型质量特性。检测结果以标准或产品标准规定进行判定。

2.2获取规范限

将对应的标准或产品标准规定的质量要求作为电线电缆产品质量特性的上规范限USL与（或）下规范限LSL。

2.2.1确定监督限

监督限由下式计算：

上监督限 UAL=USL+cσ，c≥0

下监督限 LAL=LSL-cσ，c≥0

规定本次检验中各质量特性的监督系数分别为：导体单丝直径和导体单丝根数试验c=0，σ=0，K1=0，K,2=0；绝缘和护套最薄点厚度、绝缘和护套老化前后抗张强度变化率、绝缘和护套老化断裂伸长率变化率、椭圆度试验c=0，σ=0.01，K1=2，K,2=5；绝缘和护套平均厚度、外形尺寸、热失重试验c=0，σ=0.1，K1=1，K,2=2；绝缘和护套老化前和老化后抗张强度试验c=0，σ=0.1，K1=5，K,2=10；绝缘和护套老化前和老化后后断裂伸长率、不延燃试验c=0，σ=3，K1=2，K,2=4. 导体电阻和绝缘电阻试验监督系数根据截面积不同视情况而定。

2.2.2 对计量型质量特性的判定

质量特性的判定准则，x为质量特性测试结果。

| 质量特性要求类型 | 样本合格 | 样本轻微不合格 | 样本较严重不合格 | 样本严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 望大 | X≥LAL | LAL-K1σ≤x<LAL | LAL-K2σ≤x< LAL-K1σ | x< LAL-K2σ |
| 望小 | X≤UAL | UAL< x≤UAL+ K1σ | UAL+ K1σ< x≤UAL+ K2σ | x> UAL+ K2σ |
| 望目 | LAL≤X≤UAL | LAL> x≥LAL- K1σ或UAL< x≤UAL+K1σ | LAL- K2σ≤x< LAL-K1σ或UAL+K1σ< x≤UAL+ K2σ | x< LAL-K2σ或x> UAL+ K2σ |

2.2.3计数型质量特性

标志内容检查、电压试验、绝缘和护套热冲击仅计算单位产品中不合格数的检验。

根据计数型质量特性对产品整体质量的影响程度，分为重要质量特性、较重要质量特性和次要质量特性；若计数型质量特性不合格，依次划分为严重不合格、较严重不合格、轻微不合格三类。

2.3产品标示项目及重要性分类

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 标志内容检查 | GB/T5023 JB/T8734 GB/12706 GB/T9330 GB/T12527 GB/T14049 GB/T5013 | 推荐性 | GB/T 5013.1-2008；GB/T 5023.1-2008；GB/T 12706.1-2008 |  | ● |  |
| 2 | 标志连续性检查 | GB/T5023 JB/T8734 GB/12706 GB/T9330 GB/T12527 GB/T14049 GB/T5013 | 推荐性 |  |  | ● |  |
| 3 | 标志耐擦性检查 | GB/T5023 JB/T8734 GB/12706 GB/T9330 GB/T12527 GB/T14049 GB/T5013 | 推荐性 |  |  | ● |  |
| 4 | 标志清晰度检查 | GB/T5023 JB/T8734 GB/12706 GB/T9330 GB/T12527 GB/T14049 GB/T5013 | 推荐性 |  |  | ● |  |
| 5 | 包装标志检查 | GB/T5023 JB/T8734 GB/12706 GB/T9330 GB/T12527 GB/T14049 GB/T5013 | 推荐性 |  |  | ● |  |

2.4标示项目不合格程度划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志内容检查 | 电缆应具有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。 | 标注错误 | 缺少标注 | 无标注 |
| 2 | 标志连续性检查 | 在外护套上：不小于550 mm 在绝缘上：不小于275 mm | / | 超出标准要求 | 无标注 |
| 3 | 标志耐擦性检查 | 油墨印字应耐擦。 | 试验后无印字 | 试验后印字模糊 | 无标注 |
| 4 | 标志清晰度检查 | 所有标志应字迹清楚。 | 目视不能分辨 | 目视模糊 | 无标注 |
| 5 | 包装标志检查 | 电缆包装上应附有表示产品型号，规格，标准号，厂名和产地的标签或标志。 | 标注错误 | 缺少标注 | 无标注 |

2.5样本单元的判定

依据所检相关质量特性的重要程度及检测结论，对样本单元进行综合判定。对于不合格的样本单元，判定结果分为A类不合格、B类不合格、C类不合格和D类不合格四类，详见下表。

样本单元不合格分类表

| 质量特性 | 不合格类型 |
| --- | --- |
| 重要质量特性严重不合格 | A类不合格 |
| 重要质量特性较严重不合格 | B类不合格 |
| 较重要质量特性严重不合格 |  |
| 重要质量特性轻微不合格 | C类不合格 |
| 较重要质量特性较严重不合格 |  |
| 次要质量特性严重或较严重不合格 |  |
| 较重要质量特性轻微不合格 | D类不合格 |
| 次要质量特性轻微不合格 |  |

六、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域产品质量监督抽查工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。

附件：1．2019年广东省电线电缆质量监督抽查检验的质

量特性值标准差

2．2019年广东省电线电缆质量监督抽查产品名称及

型号对照表

附件1

2019年广东省电线电缆产品质量监督抽查

检验的质量特性值标准差

| 序号 | 检验项目 |  | 质量特性标准差 | c | k1 | k2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 |  | 0.5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | 成品电缆电压试验 |  | — | — | — | — |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 |  | — | — | — | — |
| 4 | 绝缘电阻 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | 导体最高温度下绝缘电阻常数 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 弯曲试验及随后的局部放电试验 |  | — | — | — | — |
| 7 | 4h电压试验 |  | — | — | — | — |
| 8 | 绝缘平均厚度 |  | 0.05 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 绝缘最薄处厚度 |  | 0.05 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 护套平均厚度 |  | 0.05 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | 护套最薄处厚度 |  | 0.05 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | 铠装金属丝/带尺寸（直径、厚度、包带间隙/钢带厚度） | 间隙 | 5% | 0 | 2 | 4 |
|  |  | 厚度 | 0.05 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 铜带屏蔽材料及厚度 铜丝编织屏蔽编织密度 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | 外径 |  | 0.05 | 0 | 2 | 10 |
| 15 | 绝缘老化前抗张强度 |  | 6%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | 绝缘老化后抗张强度 |  | 6%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 19 | 绝缘老化后抗张强度变化率 |  | 6%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 21 | 护套老化前抗张强度 |  | 6%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | 护套老化前断裂伸长率 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 23 | 护套老化后抗张强度 |  | 6%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | 护套老化后断裂伸长率 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 25 | 护套老化后抗张强度变化率 |  | 6%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | 护套老化后断裂伸长率变化率 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | 绝缘失重试验 |  | 0.4 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | 护套失重试验 |  | 0.4 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | 绝缘热冲击试验 |  | — | — | — | — |
| 30 | 护套热冲击试验 |  | — | — | — | — |
| 31 | 绝缘热延伸试验 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 32 | 护套热延伸试验 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 33 | 绝缘热收缩 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 34 | 护套收缩 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 35 | 护套抗开裂 |  | — | — | — | — |
| 36 | 绝缘粘附力（滑脱）试验） |  | 6%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 37 | 不延燃试验 |  | 5%标准值 | 0 | 2 | 5 |
| 38 | 标志内容检查 |  | — | — | — | — |

附件2

2019年广东省电线电缆产品质量监督抽查产品名称及型号对照表

| 执行标准 | 监管方式 | 产品类型 | 型号规格、电压等级 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 12706.1-2008 | 生产许可证 | 电力电缆 | YJV-0.6/1、YJLV-0.6/1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | YJV22-0.6/1、YJLV22-0.6/1 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | YJV32-0.6/1、YJLV32-0.6/1 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | YJY-0.6/1、YJLY-0.6/1 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | YJV23-0.6/1、YJLV23-0.6/1 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | YJV33-0.6/1、YJLV33-0.6/1 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | VV-0.6/1、VLV-0.6/1 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | VV22-0.6/1、VLV22-0.6/1 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | VV23-0.6/1、VLV23-0.6/1 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | VV32-0.6/1、VLV32-0.6/1 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
|  |  |  | VV33-0.6/1、VLV33-0.6/1 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| GB/T 9330.3-2008 | 生产许可证 | 控制电缆 | KYJV-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
|  |  |  | KYJVP-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KYJVP2-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KYJVP3-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KYJV22-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
|  |  |  | KYJVP2-22-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
|  |  |  | KYJV32-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 |
|  |  |  | KYJY-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆 |
|  |  |  | KYJYP-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套编织屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KYJYP2-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KYJYP3-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KYJY23-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装控制电缆 |
|  |  |  | KYJYP2-23-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜带屏蔽钢丝铠装控制电缆 |
|  |  |  | KYJY33-450/750 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套钢丝铠装控制电缆 |
| GB/T 9330.2-2008 | 生产许可证 | 控制电缆 | KVV-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
|  |  |  | KVVP-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KVVP2-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KVVP3-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带屏蔽控制电缆 |
|  |  |  | KVV22-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
|  |  |  | KVVP2-22-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
|  |  |  | KVV32-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
|  |  |  | KVVR-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
|  |  |  | KVVRP-450/750 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
| GB/T 12527-2008 | 生产许可证 | 架空绝缘电缆 | JKYJ-1 | 额定电压1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
|  |  |  | JKLYJ-1 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
| GB/T 14049-2008 | 生产许可证 | 架空绝缘电缆 | JKYJ-10 | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
|  |  |  | JKLYJ-10 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
|  |  |  | JKLYJ/Q-10 | 铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘架空电缆 |
|  |  |  | JKLYJ/B-10 | 铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
| GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003 | CCC强制认证 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 60227 IEC 52 (RVV) 300/300V | 轻型聚氯乙烯护套软线 |
|  |  |  | 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V | 普通聚氯乙烯护套软线 |
|  |  |  | 60227 IEC 56 (RVV-90) 300/300V | 导体温度为90℃的耐热轻型聚氯乙烯护套软线 |
|  |  |  | 60227 IEC 57 (RVV-90) 300/500V | 导体温度为90℃的耐热普通聚氯乙烯护套软线 |
| JB/T 8734.3-2016 |  |  | RVS 300/300V | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 |
|  |  |  | RVB 300/300V | 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线 |
|  |  |  | RVV 300/500V | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 |
| GB/T 5013.4-2008/IEC 60245-4:2004 | CCC强制认证 | 通用橡套软电缆电线 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V | 普通强度橡套软线 |
|  |  |  | 60245 IEC 57(YZW) 300/500V | 普通氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软线 |
|  |  |  | 60245 IEC 66(YCW) 450/750V | 重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电缆 |
| JB/T 8735.2-2016 |  |  | YQ 300/300V、YQW 300/300V | 轻型橡套软电缆 |
|  |  |  | YZ 300/500V、YZW 300/500V | 中型橡套软电缆 |
|  |  |  | YC 450/750V、YCW 450/750V | 重型橡套软电缆 |
| JB/T8734.2-2016 | CCC强制认证 | 固定布线用电缆电线 | BV 300/500V | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
|  |  |  | BLV 450/750V | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 |
|  |  |  | BVR 450/750V | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 |
|  |  |  | BVV 300/500V | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 |
|  |  |  | BLVV 300/500V | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 |
|  |  |  | BVVB 300/500V | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 |