2019年度广东省中小学生校服

产品质量监督抽查实施细则

本方案适用于2019年度广东省中小学生校服产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1.抽查检验的产品品种：中小学生校服。

2.本次抽查检验的监督总体确定为：广东省与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的执行同一型号校服产品集合。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1.GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2.GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3.GB/T 16306-2008《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4.承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。

1.中小学生校服部分项目依据GB 18401-2010、GB 31701-2015等强制性标准抽检判定，属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T 28863-2012 进行抽样、判定及复检；部分项目依据推荐性标准抽检判定，不属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T 2828.4-2008 进行抽样、判定，并选用DQL=2.5，LQR=0 的抽样方案。

2.在生产企业抽样，随机抽取2组样品，经企业同意后，由企业无偿提供，全部带回检验机构。平行样数量（款）不少于该类产品在生产领域抽样总数的5%。

3.在线下销售者处抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验，第2组封存在线下销售者处作备样。

4.在线上销售者处抽样，随机抽取2组样品，均购买。其中，第1组用于检验，第2组封存在惠州市质计所处作备样(未检验过的备样由承检机构负责退回销售者；复检的备样，由承检机构通知复检申请人在复检前先行退回购买费用)。

5.企业拒检的认定。实施监督抽查时，被抽查企业出现拒检行为，抽样人员应向企业负责人告知有关法律法规的规定，解释监督抽查工作性质，阐明拒检的后果。企业仍不接受抽样的，即可启动拒检认定工作程序。一是要现场抽样人员取得企业拒检的充分证据并加以固化，如实做好情况记录，填写《产品质量监督抽查企业拒检认定表》，列明企业拒检情况，及时向企业所在地市场监管局反映，申请认定拒检行为。二是接到拒检认定申请后，所在地市场监管局应及时同企业沟通或安排人员到企业了解情况，做好宣传解释工作，尽力促使抽样任务完成；对沟通无效、无正当理由拒绝配合抽样的，所在地市场监管局要认真取证，在拒检认定表上记录相关情况，报请所在地市场监管局负责人批准，并加盖所在地市场监管局公章，确认企业拒检。三是完成拒检行为认定相关手续后，承检机构要及时将有关表格和证据资料报省市场监管局和省教育厅，拒检企业所在地市场监管局要及时将拒检情况报上级部门。

6.抽样应注意问题。

当产品标示执行的标准或产品明示指标劣于GB/T 31888-2015标准时，应在抽样单注明该产品按GB/T 31888-2015标准进行检验判定，并经被抽查市场主体盖章或签字确认。

当产品标注的信息不全时，应在抽样单上确认该产品的基本安全类别，并经被抽查市场主体盖章或签字确认。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行

四、检验依据

1.本类产品的强制性国家标准:

（1）GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

（2）GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》。

2.产品标示执行的标准或产品明示指标劣于GB/T 31888-2015标准的，以GB/T 31888-2015标准作为检验依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，以GB/T 31888-2015标准进行检验判定。

本类产品推荐性标准如下：

（1）GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》；

（2）GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》；

（3）GB/T 31888-2015《中小学生校服》；

（4）DB44/T 883-2011《广东省学生服质量技术规范》；

（5）SZJG 16-2013《中小学生校服质量要求》；

（7）GB/T 22854-2009《针织学生服》；

（8）GB/T 23328-2009《机织学生服》；

（9）GB/T 2662-2017《棉服装》；

（10）FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》；

（11）GB/T 22853-2009《针织运动服》。

3．涉及本类产品质量判定的有关规定。

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域产品质量质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域产品质量质量监督抽查的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、检验的主要项目及不合格类别的划分指标

1. 内在质量检验项目及其重要性划分表。

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401、GB 31701 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | pH值 | GB 18401、GB 31701 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401、GB 31701 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401、GB 31701 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401、GB 31701 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401、GB 31701 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401、GB 31701 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐（皂）洗色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 接缝强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 接缝处纱线滑移 （纰裂） | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 起球 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 绳带要求 | GB 31701 | ● |  | ● |  |  |
| 备注： 1.如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则判定纤维含量项目不符合； 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维，而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定； 3. 色牢度采用单纤贴衬。耐（皂）洗色牢度检测说明——织物含锦纶、再生纤维素纤维或桑蚕丝的，按GB/T 3921A（1）40℃规定方法；产品标准另有规定的，按产品标准执行。耐（皂）洗色牢度仅考核可水洗产品。 4.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。 |  |  |  |  |  |  |  |

重要项是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；较重要项是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2. 内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。

| 序号 | 检验项目 |  |  | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量/(mg/kg) | A类 |  | ≤20 | ≤20 | 20＜x≤30 | 30＜x≤40 | x＞40 |
|  |  | B类 |  | ≤75 | ≤75 | 75＜x≤112.5 | 112.5＜x≤150 | x＞150 |
|  |  | C类 |  | ≤300 | ≤300 | 300＜x≤450 | 450＜x≤600 | x＞600 |
| 2 | pH值 | A类 |  | 4.0≤x≤7.5 | 4.0≤x≤7.5 | 3.0≤x＜4.0或 7.5＜x≤8.5 | 2.5≤x＜3.0或 8.5＜x≤9.0 | x＜2.5或 x＞9.0 |
|  |  | B类 |  | 4.0≤x≤8.5 | 4.0≤x≤8.5 | 3.0≤x＜4.0或 8.5＜x≤9.5 | 2.5≤x＜3.0或 9.5＜x≤10.0 | x＜2.5或 x＞10.0 |
|  |  | C类 |  | 4.0≤x≤9.0 | 4.0≤x≤9.0 | 3.0≤x＜4.0或 9.0＜x≤10.0 | 2.5≤x＜3.0或 10.0＜x≤10.5 | x＜2.5或 x＞10.5 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg) |  |  | X≤20 | ≤20 | 20＜x≤30 | 30＜x≤40 | x＞40 |
| 4 | 接缝强力/N | GB/T 31888 | 面料 | X≥140 | X≥140 | 112≤X＜140 | 84≤X＜112 | X＜84 |
|  |  |  | 里料 | X≥80 | X≥80 | 64≤X＜80 | 48≤X＜64 | X＜48 |
| 5 | 接缝处纱线滑移 （纰裂）/mm |  |  | X≤6 | X≤6 | 6＜X≤9 | 9＜X≤12 | X＞12 |

注：X为质量特性测试结果；商品质量特性值标准差直接采用广东省工商局 2016年、2017年广东省流通领域服装商品质量抽查检验实施方案（见粤工商消字〔2016〕368号、粤工商消字〔2017〕136号）。

3. 产品标示项目及重要性分类

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/ 推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较 重 要 | 次要 |
| 1 | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4、 相应产品标准 | 推荐性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 2 | 产品名称 |  |  |  |  | ● |  |
| 3 | 产品号型或规格 |  |  |  |  | ● |  |
| 4 | 纤维成分及含量 |  |  |  | ● |  |  |
| 5 | 维护方法 |  |  |  |  | ● |  |
| 6 | 执行的产品标准 |  |  |  | ● |  |  |
| 7 | 安全类别 |  |  |  | ● |  |  |
| 8 | 相应产品标准的其他要求 |  |  |  |  | ● |  |

4.标示项目不合格程度划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重 不合格 | 严重 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造者的名称和地址 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 2 | 产品名称 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 3 | 产品号型或规格 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 4 | 纤维成分及含量 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 5 | 维护方法 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 6 | 执行的产品标准 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 7 | 安全类别 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 8 | 产品标准的其他要求 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |

六、复检工作安排

被抽样的经营者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域产品质量监督抽查工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）及《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。