2019年广东省塑料管材产品质量监督

抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的塑料管材产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1．抽查检验的产品品种：冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材、给水用聚乙烯（PE）管材、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、建筑用绝缘电工套管、聚乙烯双壁波纹管材、聚乙烯缠绕结构壁管材。

2．本次抽查检验的监督总体确定为：广东省生产及流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一型号的塑料管材产品集合。

- 二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1．GB/T 28863-2012《商品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》。

2．GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》。

3．GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》。

4．工商总局关于加强和规范网络交易商品质量抽查检验的意见（工商消字〔2015〕189号）。

5．承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。

1．塑料管材项目依据推荐性标准抽检判定，不属于具有先验质量信息的情形，适用GB/T2828.4-2008进行抽样、判定，并选用DQL=2.5，LQR=0的抽样方案。

2．在生产企业抽样，随机抽取2组样品，经企业同意后，由企业无偿提供。所有样品均保存在承检机构处。

3．在线下销售者处抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验；第2组封存在销售实体店处作备样，不需购买。

4．在生产企业抽样时，由省局在相关产品生产者数据库中按照拟抽查数量的1.5倍随机产生拟抽样生产者名单，综合考虑覆盖大、中、小企业分布。同时针对部分生产企业实施跟踪抽样，跟踪抽样企业名单应包括：近三年各级监督抽查发现不合格产品的生产企业。

5．流通领域抽样时，被抽查市场主体由抽样所在地市场监管部门确定，应综合考虑城市、城乡结合部、农村等区域因素。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行。

四、检验依据

1．产品标示执行的标准、明示指标。产品标示执行的标准、明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

（1）GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分:管材

（2）GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

（3）GB/T 10002.1-2006 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

（4）GB/T 5836.1-2006建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（2019年7月1日前生产）、GB/T 5836.1-2018建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（2019年7月1日及以后生产）

（5）JG/T 3050-1998建筑用绝缘电工套管及配件

（6）GB/T 19472.1-2004  埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材

（7）GB/T 19472.2-2017  埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材

2．涉及本类产品质量判定的有关规定。

主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域产品质量质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章，《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域产品质量质量监督抽查的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、主要检验项目及不合格类别的划分指标

1．内在质量检验项目及其重要性划分表

（1）冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（外径、壁厚） | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 简支梁冲击试验 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 静液压试验20℃ 1h | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 静液压试验95℃ 22h | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 静液压试验95℃ 165h | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 灰分 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 熔融温度 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 氧化诱导时间 | GB/T 18742.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 卫生性能* | GB/T 18742.2-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 卫生性能*检验项目为：氯乙烯单体、铅、镉、高锰酸钾消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）给水用聚乙烯（PE）管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（外径、壁厚） | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 静液压强度 20℃ 100h | GB/T 13663.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 灰分 | GB/T 13663.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 卫生性能* | GB/T 13663.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 卫生性能*检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸（外径、壁厚） | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 密度 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 液压试验（20℃，1h） | GB/T 10002.1-2006 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 卫生性能* | GB/T 10002.1-2006 |  | ● | ● |  |  |
| 卫生性能*检验项目为：氯乙烯单体、铅、镉、高锰酸钾消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |

（4）建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T5836.1-2006的5.4或GB/T5836.1-2018的6.4 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T5836.1-2006的5.4或GB/T5836.1-2018的6.4 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T5836.1-2006的5.4或GB/T5836.1-2018的6.4 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 拉伸屈服强度 | GB/T5836.1-2006的5.4或GB/T5836.1-2018的6.4 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T5836.1-2006的5.4或GB/T5836.1-2018的6.4 |  | ● | ● |  |  |

（5）建筑用绝缘电工套管

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压性能 |  | JG/T 3050-1998 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 冲击性能 |  | JG/T 3050-1998 |  | ● |  |  | ● |
| 3 | 弯曲性能 |  | JG/T 3050-1998 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 耐热性能 |  | JG/T 3050-1998 |  | ● |  |  | ● |
| 5 | 阻燃性能 | 自熄时间 | JG/T 3050-1998 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 氧指数 | JG/T 3050-1998 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 电气性能 | 绝缘强度 | JG/T 3050-1998 |  | ● |  | ● |  |
|  |  | 绝缘电阻 | JG/T 3050-1998 |  | ● |  | ● |  |

（6）聚乙烯双壁波纹管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层压壁厚 | GB/T19472.1-2004 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 内层壁厚 | GB/T19472.1-2004 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 环刚度 | GB/T19472.1-2004 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 环柔性 | GB/T19472.1-2004 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 烘箱试验 | GB/T19472.1-2004 |  | ● | ● |  |  |

（7）聚乙烯缠绕结构壁管材

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向回缩率 （适用于A型管材） | GB/T19472.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 烘箱试验 （适用于B型管材） | GB/T19472.2-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 灰分 | GB/T19472.2-2017 |  |  | ● |  |  |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T19472.2-2017 |  |  | ● |  |  |
| 5 | 环刚度 | GB/T19472.2-2017 |  |  | ● |  |  |
| 6 | 环柔性 | GB/T19472.2-2017 |  | ● |  | ● |  |

2．内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纵向回缩率 | ≤2 | ≤2 | 2.0＜x≤2.5 | 2.5＜x≤3.0 | x＞3.0 |
|  |  | ≤3 | ≤3 | 3.0＜x≤4.0 | 4.0＜x≤5.0 | x＞5.0 |
|  |  | ≤5 | ≤5 | 5.0＜x≤6.0 | 6.0＜x≤7.0 | x＞7.0 |
|  | 断裂伸长率 | ≥350 | ≥350 | 300≤x＜350 | 250≤x＜300 | ＜250 |
|  | 拉伸屈服强度 | ≥40 | ≥40 | 38≤x＜40 | 36≤x＜38 | ＜36 |
|  | 环刚度 | ≥8 | ≥8 | 7.5≤x＜8.0 | 7.0≤x＜7.5 | ＜6.5 |
|  | 密度 | 1350≤x≤1460 | 1350≤x≤1460 | 1322≤x＜1350或 1460＜x≤1490 | 1294≤x＜1322或 1490＜x≤1520 | x＜1294或 x＞1520 |
|  |  | 1350≤x≤1550 | 1350≤x≤1550 | 1315≤x＜1350或 1550＜x≤1590 | 1280≤x＜1315或 1590＜x≤1630 | x＜1280或 x＞1630 |
|  | 维卡软化温度 | ≥79 | ≥79 | 77≤x＜79 | 75≤x＜77 | ＜75 |
|  | 灰分 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.10＜x≤0.15 | 0.15＜x≤0.20 | x＞0.20 |
|  |  | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.5＜x≤1.8 | 1.8＜x≤2.1 | x＞2.1 |
|  | 熔融温度 | ≤148 | ≤148 | 148＜x≤151 | 151＜x≤154 | x＞154 |
|  | 氧化诱导时间 | ≥20 | ≥20 | 18≤x＜20 | 16≤x＜18 | ＜16 |
|  | 抗压性能（载荷） | ≤25 | ≤25 | 25＜x≤27 | 27＜x≤29 | x＞29 |
|  | 氯乙烯单体 | ≤1.0 | ≤1.0 | 1.0＜x≤1.5 | 1.5＜x≤2.0 | x＞2.0 |
|  | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.005＜x≤0.010 | 0.010＜x≤0.015 | x＞0.015 |
|  | 镉 | ≤0.001 | ≤0.001 | 0.001＜x≤0.003 | 0.003＜x≤0.006 | x＞0.006 |
|  | 高锰酸钾消耗量 | ≤2 | ≤2 | 2.0＜x≤2.5 | 2.5＜x≤3.0 | x＞3.0 |

产品质量特性值标准差见附件。

六、复检工作安排

被抽样的经营者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域商品质量抽查检验工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。